IT

DATI TECNICI BRIQUETTES  a CILINDRO

| Parametri | Unità di Misura | Risultati | Standard |
| --- | --- | --- | --- |
| Umidità Totale | % | 7.44 | SS 18 71 70 |
| Cenere | % | 0.23 | SS 18 71 71 |
| Zolfo | % | 0.01 | SS 18 77 77 |
| Cloruro | % | <0.001 | SS 17 71 85 |
| Valore calorifico netto | Kcal/kg GJ/t MWt/hrs | 4258 17.83 4.95 | ISO 1928 |
| Particle Size particles smaller than 0.5 mm particles 0.5 mm – 2.0 mm particles above 2.0 mm | % % % | 20.5 65.0 14.5 | ISO 1953 |

EN

technical values cylindric briquettes

| Parameter | Unit | Results | Standard |
| --- | --- | --- | --- |
| Total Moisture | % | 7.44 | SS 18 71 70 |
| Ash | % | 0.23 | SS 18 71 71 |
| Sulphur | % | 0.01 | SS 18 77 77 |
| Chlorides | % | <0.001 | SS 17 71 85 |
| Net Calorific Value | Kcal/kg GJ/t MWt/hrs | 4258 17.83 4.95 | ISO 1928 |
| Particle Size particles smaller than 0.5 mm particles 0.5 mm – 2.0 mm particles above 2.0 mm | % % % | 20.5 65.0 14.5 | ISO 1953 |

DE

Technische daten briketts Zylinderfoermig

| Parameter | Masseinheit | Resultate | Standard |
| --- | --- | --- | --- |
| Total Feuchtigkeit | % | 7.44 | SS 18 71 70 |
| Asche | % | 0.23 | SS 18 71 71 |
| Schwefel | % | 0.01 | SS 18 77 77 |
| Chloride | % | <0.001 | SS 17 71 85 |
| Heizwert, netto | Kcal/kg GJ/t MWt/hrs | 4258 17.83 4.95 | ISO 1928 |
| Partikel Groesse Partikels kleiner als 0.5 mm Partikels 0.5 mm – 2.0 mm Partikels ueber 2.0 mm | % % % | 20.5 65.0 14.5 | ISO 1953 |