BALTIC PELLET

IT valori tecnici

| Parametri | Unità di misura | Metodi | Risultati |
| --- | --- | --- | --- |
| Diametro Ø | mm | - | 6 mm. |
| Umidità | % | EN 14774-2 | ≤ 8,0 |
| Ceneri (a 550° C) | % | EN 14775 | ≤ 0,5 |
| Valore calorifico, Q | MWh/t KJ/Kg Kcal/ Kg | ISO 1928 | > 5,0 > 18000 > 4300 |
| Bulk density | Kg/m³ | EN 15103 | ~ 650 |
| Contenuto di Zolfo | % | EN 15289 | < 0,02 |
| Forza meccanica | % | EN 15210-1 | ≥ 97,5 |
| Additivi | % | - | assenti |

Prodotto nella Comunità Europea (CE) in conformità alle norme DIN 51731, SS 18 71 20, Ö-Norm M7135, DINPlus ed ENPlus-A1.

Si consiglia di proteggere il prodotto dall’umidità durante il trasporto e lo stoccaggio.

Il pellet deve essere bruciato in impianti idonei a questo tipo di carburante.

Secondo le normative ambientali la confezione non deve essere bruciata con i pellet.

1 Kg pellets = 5,0 KWh potere calorifico superiore – 4,85 KWh potere calorifico inferiore

Formato: 15 Kg

Origine : Latvia

Per: Sudest Europe srl