IT

Scheda tecnica BRIQUETTES  a MATTONELLA

| Parameters | Unit | Methods | Results |
| --- | --- | --- | --- |
| Umidità | % | DIN 51718 | 6.23 |
| Cenere | % | DIN 51719 | 0.41 |
| Potere calorifico, Q | MWh/t KJ/kg Kkal/kg | ISO1928 | 4.90 17644 4214 |
| Densità | g/cm3 | DIN 52182 | 1.15 |
| Bulk density | Kg/m3 | SS 187178 | 647.0 |
| Contenuto di Zolfo | % | ISO 334 | 0.019 |
| Forza Meccanica | % | SS 187180 | 2.8 |

EN

TECHNICAL VALUES  BRIQUETTES (Brick shaped)

| Parameters | Unit | Methods | Results |
| --- | --- | --- | --- |
| Moisture | % | DIN 51718 | 6.23 |
| Ash | % | DIN 51719 | 0.41 |
| Calorific Value, Q | MWh/t KJ/kg Kkal/kg | ISO1928 | 4.90 17644 4214 |
| Density | g/cm3 | DIN 52182 | 1.15 |
| Bulk density | Kg/m3 | SS 187178 | 647.0 |
| Sulphur content | % | ISO 334 | 0.019 |
| Mechanical strength | % | SS 187180 | 2.8 |

DE

TECHNISCHE DATEN, ZIEGELFOERMIGE BRIKETTS (RUF)

| Parameter | Masseinheit | Methoden | Risultate |
| --- | --- | --- | --- |
| Feuchtigkeit | % | DIN 51718 | 6.23 |
| Asche | % | DIN 51719 | 0.41 |
| Heizwert, Q | MWh/t KJ/kg Kkal/kg | ISO1928 | 4.90 17644 4214 |
| Dichte | g/cm3 | DIN 52182 | 1.15 |
| Schuettdichte | Kg/m3 | SS 187178 | 647.0 |
| Schwefelgehalt | % | ISO 334 | 0.019 |
| Mechanische Kraft | % | SS 187180 | 2.8 |